ГОСТ 28117-89

(СТ СЭВ 6220-88)

Группа Л27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

Типы и сортамент

Unplasticized polyvinylchloride pipes. Types and assortment

ОКСТУ 2248

Срок действия с 01.07.90

до 01.07.97*

_______________________________

* Ограничение срока действия снято

по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета

по стандартизации, метрологии и сертификации

(ИУС N 11, 1995 год). - Примечание "КОДЕКС".

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

2. ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю.Б.Зимин, И.В.Гвоздев, В.С.Тхай, Л.И.Тугова, Н.Б.Галиуллина

3. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.89 N 1072 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6220-88 "Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 1 июля 1990 года

4. Периодичность проверки - 5 лет

5. В стандарт введены международные стандарты ИСО 161/1-78, ИСО 3606-76

6. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт распространяется на трубы круглого сечения, изготовляемые методом шнековой экструзии из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ).

1. Трубы из НПВХ изготовляют двух типов:

типа 100 - с допускаемым напряжением, используемым для расчета толщины стенки труб =10,0 МПа;

типа 125 - с допускаемым напряжением, используемым для расчета толщины стенки труб =12,5 МПа.

2. Трубы из НПВХ изготовляют следующих рядов:

ряд 1 - трубы, рассчитанные на номинальное давление 0,16 МПа (1,6);

ряд 2 - трубы, рассчитанные на номинальное давление 0,4 МПа (4);

ряд 3 - трубы, рассчитанные на номинальное давление 0,6 МПа (6);

ряд 4 - трубы, рассчитанные на номинальное давление 1,0 МПа (10);

ряд 5 - трубы, рассчитанные на номинальное давление 1,6 МПа (16);

ряд 6 - трубы, рассчитанные на номинальное давление 1,6 МПа (16) с толщиной стенки, увеличенной в 1,5 раза по сравнению с толщиной стенки труб ряда 5.

3. Сортамент труб типа 100 приведен в табл.1, сортамент труб типа 125 - в табл.2.

Таблица 1

|  |  | Трубы НПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ряд 1 |  |  | Ряд 2 |  |  | Ряд 3 |  |  |
| Наруж- ный диа- метр , мм | Допус- каемое откло- нение** , мм | Толщина стенки , мм | Допус- каемое откло- нение , мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки , мм | Допус- каемое откло- нение , мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки , мм | Допус- каемое откло- нение , мм | Масса 1 м, кг |
| 40 | +0,2 | - | - | - | - | - | - | 1,8* | +0,4 | 0,334 |
| 50 | +0,2 | - | - | - | - | - | - | 1,8* | +0,4 | 0,422 |
| 63 | +0,2 | - | - | - | - | - | - | 1,9 | +0,4 | 0,562 |
| 75 | +0,3 | - | - | - | 1,8* | +0,4 | 0,642 | 2,2 | +0,5 | 0,782 |
| 90 | +0,3 | - | - | - | 1,8 | +0,4 | 0,774 | 2,7 | +0,5 | 1,13 |
| 110 | +0,3 | 1,8* | +0,4 | 0,950 | 2,2 | +0,5 | 1,16 | 3,2 | +0,6 | 1,64 |
| 125 | +0,3 | 1,8* | +0,4 | 1,08 | 2,5 | +0,5 | 1,48 | 3,7 | +0,6 | 2,13 |
| 140 | +0,4 | 1,8* | +0,4 | 1,21 | 2,8 | +0,5 | 1,84 | 4,1 | +0,7 | 2,65 |
| 160 | +0,4 | 1,8* | +0,4 | 1,39 | 3,2 | +0,6 | 2,41 | 4,7 | +0,7 | 3,44 |
| 180 | +0,4 | 1,8* | +0,4 | 1,57 | 3,6 | +0,6 | 3,02 | 5,3 | +0,8 | 4,37 |
| 200 | +0,4 | 1,8* | +0,4 | 1,74 | 4,0 | +0,6 | 3,70 | 5,9 | +0,8 | 5,37 |
| 225 | +0,5 | 1,8 | +0,4 | 1,96 | 4,5 | +0,7 | 4,70 | 6,6 | +0,9 | 6,76 |
| 250 | +0,5 | 2,0 | +0,4 | 2,40 | 4,9 | +0,7 | 5,65 | 7,3 | +1,0 | 8,31 |
| 280 | +0,6 | 2,3 | +0,5 | 3,11 | 5,5 | +0,8 | 7,11 | 8,2 | +1,1 | 10,4 |
| 315 | +0,6 | 2,5 | +0,5 | 3,78 | 6,2 | +0,9 | 9,02 | 9,2 | +1,2 | 13,2 |
| 355 | +0,7 | 2,9 | +0,5 | 4,87 | 7,0 | +0,9 | 11,4 | 10,4 | +1,3 | 16,7 |
| 400 | +0,7 | 3,2 | +0,6 | 6,10 | 7,9 | +1,0 | 14,5 | 11,7 | +1,4 | 21,1 |
| 450 | +0,6 | 3,6 | +0,6 | 7,65 | 8,9 | +1,1 | 18,3 | 13,2 | +1,6 | 26,8 |
| 500 | +0,9 | 4,0 | +0,6 | 9,37 | 9,8 | +1,2 | 22,4 | 14,6 | +1,7 | 32,9 |
| 560 | +1,0 | 4,5 | +0,7 | 11,8 | 11,0 | +0,3 | 28,1 | 16,4 | +1,9 | 41,4 |
| 630 | +1,1 | 5,0 | +0,7 | 14,7 | 12,4 | +1,5 | 35,7 | 18,4 | +2,1 | 52,2 |

Продолжение табл.1

|  |  | Трубы НПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ряд 4 |  |  | Ряд 5 |  |  | Ряд 6 |  |  |
| Наруж- ный диа- метр , мм | Допус- каемое откло- нение** , мм | Толщина стенки , мм | Допус- каемое откло- нение , мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки , мм | Допус- каемое откло- нение , мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки , мм | Допус- каемое откло- нение , мм | Масса 1 м, кг |
| 5 | +0,2 | - | - | - | - | - | - | 1,0* | +0,3 | 0,019 |
| 6 | +0,2 | - | - | - | - | - | - | 1,0* | +0,3 | 0,025 |
| 8 | +0,2 | - | - | - | - | - | - | 1,0* | +0,3 | 0,035 |
| 10 | +0,2 | - | - | - | 1,0* | +0,3 | 0,045 | 1,2 | +0,4 | 0,053 |
| 12 | +0,2 | - | - | - | 1,0* | +0,3 | 0,055 | 1,4 | +0,4 | 0,073 |
| 16 | +0,2 | - | - | - | 1,2 | +0,4 | 0,090 | 1,8 | +0,4 | 0,123 |
| 20 | +0,2 | - | - | - | 1,5 | +0,4 | 0,137 | 2,3 | +0,5 | 0,196 |
| 25 | +0,2 | 1,5* | +0,4 | 0,174 | 1,9 | +0,4 | 0,212 | 2,8 | +0,5 | 0,294 |
| 32 | +0,2 | 1,8* | +0,4 | 0,264 | 2,4 | +0,5 | 0,342 | 3,6 | +0,6 | 0,482 |
| 40 | +0,2 | 1,9 | +0,4 | 0,350 | 3,0 | +0,5 | 0,525 | 4,5 | +0,7 | 0,759 |
| 50 | +0,2 | 2,4 | +0,5 | 0,552 | 3,7 | +0,6 | 0,809 | 5,6 | +0,8 | 1,16 |
| 63 | +0,2 | 3,0 | +0,5 | 0,854 | 4,7 | +0,7 | 1,29 | 7,0 | +0,9 | 1,82 |
| 75 | +0,3 | 3,6 | +0,6 | 1,22 | 5,6 | +0,8 | 1,82 | 8,4 | +1,1 | 2,60 |
| 90 | +0,3 | 4,3 | +0,7 | 1,75 | 6,7 | +0,9 | 2,61 | 10,0 | +1,2 | 3,70 |
| 110 | +0,3 | 5,3 | +0,8 | 2,61 | 8,2 | +1,1 | 3,90 | 12,3 | +1,5 | 5,56 |
| 125 | +0,3 | 6,0 | +0,8 | 3,34 | 9,3 | +1,2 | 5,01 | 13,9 | +1,6 | 7,13 |
| 140 | +0,4 | 6,7 | +0,9 | 4,18 | 10,4 | +1,3 | 6,27 | 15,6 | +1,8 | 8,96 |
| 160 | +0,4 | 7,7 | +1,0 | 5,47 | 11,9 | +1,4 | 8,17 | 17,8 | +2,0 | 11,7 |
| 180 | +0,4 | 8,6 | +1,1 | 6,88 | 13,4 | +1,6 | 10,4 | 20,0 | +2,2 | 14,7 |
| 200 | +0,4 | 9,6 | +1,2 | 8,51 | 14,9 | +1,7 | 12,8 | 22,3 | +2,5 | 18,3 |
| 225 | +0,5 | 10,8 | +1,3 | 10,8 | 16,7 | +1,9 | 16,1 | 25,0 | +2,7 | 23,0 |
| 250 | +0,5 | 11,9 | +1,4 | 13,2 | 18,6 | +2,1 | 19,9 | 27,8 | +3,0 | 28,4 |
| 280 | +0,6 | 13,4 | +1,6 | 16,6 | 20,8 | +2,3 | 24,9 | - | - | - |
| 315 | +0,6 | 15,0 | +1,7 | 20,9 | 23,4 | +2,6 | 31,5 | - | - | - |
| 355 | +0,7 | 16,9 | +1,9 | 26,5 | 26,3 | +2,9 | 39,9 | - | - | - |
| 400 | +0,7 | 19,1 | +2,2 | 33,7 | 29,7 | +3,2 | 50,8 | - | - | - |
| 450 | +0,8 | 21,5 | +2,4 | 42,7 | - | - | - | - | - | - |
| 500 | +0,9 | 23,9 | +2,6 | 52,6 | - | - | - | - | - |  |
| 560 | +1,0 | 26,7 | +2,9 | 65,8 | - | - | - | - | - | - |
| 630 | +1,1 | 30,0 | +3,2 | 83,2 | - | - | - | - | - | - |

_______________

* Толщина стенки принята больше толщины, рассчитанной по формуле 1.

** Допускаемое отклонение среднего наружного диаметра, определяемого измерением периметра или как среднее арифметическое результатов двух измерений наружных диаметров, перпендикулярных друг другу.

Таблица 2

|  |  | Трубы НПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ряд 4 |  |  | Ряд 5 |  |  | Ряд 6 |  |  |
| Наруж- ный диа- метр , мм | Допус- каемое откло- нение* , мм | Толщина стенки , мм | Допус- каемое откло- нение , мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки , мм | Допус- каемое откло- нение , мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки , мм | Допус- каемое откло- нение , мм | Масса 1 м, кг |
| 63 | +0,2 | - | - | - | - | - | - | 3,8 | +0,6 | 1,06 |
| 75 | +0,3 | - | - | - | - | - | - | 4,6 | +0,7 | 1,53 |
| 90 | +0,3 | - | - | - | 3,5 | +0,6 | 1,44 | 5,5 | +0,8 | 2,18 |
| 110 | +0,3 | - | - | - | 4,3 | +0,7 | 2,15 | 6,7 | +0,9 | 3,23 |
| 125 | +0,3 | 3,0 | +0,5 | 1,74 | 4,9 | +0,7 | 2,77 | 7,6 | +1,0 | 4,16 |
| 140 | +0,4 | 3,3 | +0,6 | 2,16 | 5,4 | +0,8 | 3,42 | 8,5 | +1,1 | 5,21 |
| 160 | +0,4 | 3,8 | +0,6 | 2,81 | 6,2 | +0,9 | 4,49 | 9,7 | +1,2 | 6,78 |
| 180 | +0,4 | 4,3 | +0,7 | 3,59 | 7,0 | +0,9 | 5,65 | 10,9 | +1,3 | 8,56 |
| 200 | +0,4 | 4,7 | +0,7 | 4,33 | 7,7 | +1,0 | 6,92 | 12,1 | +1,5 | 10,6 |
| 225 | +0,5 | 5,3 | +0,8 | 5,50 | 8,7 | +1,1 | 8,78 | 13,6 | +1,6 | 13,3 |
| 250 | +0,5 | 5,9 | +0,8 | 6,75 | 9,7 | +1,2 | 10,9 | 15,1 | +1,8 | 16,5 |
| 280 | +0,6 | 6,6 | +0,9 | 8,46 | 10,8 | +1,3 | 13,5 | 16,9 | +1,9 | 20,6 |
| 315 | +0,6 | 7,4 | +1,0 | 10,7 | 12,2 | +1,5 | 17,2 | 19,0 | +2,1 | 26,0 |
| 355 | +0,7 | 8,4 | +1,1 | 13,6 | 13,7 | +1,6 | 21,7 | 21,4 | +2,4 | 33,0 |
| 400 | +0,7 | 9,4 | +1,2 | 17,2 | 15,4 | +1,8 | 27,5 | 24,1 | +2,7 | 41,9 |
| 450 | +0,8 | 10,6 | +1,3 | 21,7 | 17,4 | +2,0 | 34,9 | - | - | - |
| 500 | +0,9 | 11,8 | +1,4 | 26,8 | 19,3 | +2,2 | 43,0 | - | - | - |

_______________

* Допускаемое отклонение среднего наружного диаметра, определяемого измерением периметра или как среднее арифметическое результатов двух измерений наружных диаметров, перпендикулярных друг к другу.

4. Толщину стенки труб () в миллиметрах вычисляют по формуле

,                                                                       (1)

где  - номинальное давление, МПа;

- наружный диаметр труб, мм;

- допускаемое напряжение, рассчитанное для транспортирования воды при температуре 20 °С, МПа.

Вычисленные значения толщины стенки труб округляют до 0,1 мм в большую сторону, значения менее 0,005 мм при округлении не учитывают.

5. Допускаемые отклонения среднего диаметра () и толщины стенки () в миллиметрах вычисляют по формулам:

,                                                                     (2)

.                                                                              (3)

Вычисленные значения  и  округляют до 0,1 мм в большую сторону.

6. Указанные в табл.1 и 2 массы труб рассчитаны, исходя из средней плотности НПВХ, равной 1,4 г/см при температуре 20 °С, с учетом половины допуска на толщину стенки.

Значения массы являются справочными.

7. Рабочие давления для труб типов 100 и 125 отдельных рядов выбирают по табл.3.

Таблица 3

| Температура транспортируемой жидкости, °С | Транспортируемая жидкость | Допускаемое рабочее давление, МПа, не более, для труб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ряда 1 | ряда 2 | ряда 3 | ряда 4 | ряда 5 | ряда 6 |
| Св. 0 до 20 | Вода | 0,16 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 1,60 | 1,60 |
| Св. 0 до 40 |  | 0 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 1,00 |
| Св. 0 до 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,25 | 0,25 |

8. Пример условного обозначения трубы из НПВХ типа 100, ряда 4, с наружным диаметром =160 мм и толщиной стенки =7,7 мм:

Труба НПВХ 100-160х7,7 ГОСТ 28117-89

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1989

ГОСТ 28117-89 (СТ СЭВ 6220-88) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент

Вид документа:

Постановление Госстандарта СССР от 24.04.1989 N 1072

ГОСТ от 24.04.1989 N 28117-89

Принявший орган: Госстандарт СССР

Статус: Действующий

Тип документа: Нормативно-технический документ

Дата начала действия: 01.07.1990

Опубликован: официальное издание, М.: Издательство стандартов, 1989 год

Ссылается на

На него ссылаются

Тематики

Резиновая, резинотехническая, асбесто-техническая и пластмассовая промышленность (83)

Резиновые и пластмассовые изделия (83.140)

Пластмассовые трубы, фитинги не для жидкостей (83.140.30)